ZB-COBB125可勃吸水仪

一、产品概述

ZB-COBB125可勃吸水仪是用来测定施胶纸和纸板包括瓦楞纸板的表面吸水性的专用仪器. 按国际通用的可勃法作原理设计。仪器采用翻转式，操作简单方便、安全可靠。

二、执行标准

ISO535《纸和纸板---吸水性的测定（可勃法）》

GB/T 1540《纸和纸板吸水性的测定  可勃法》

三、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量面积（cm²） | 100±0.2 |
| 压辊宽度（mm） | 200±0.5 |
| 压辊质量（kg） | 10±0.5 |
| 试样直径（mm） | 125±5 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 270ⅹ400ⅹ300 |
| 净重kg | 25 |